|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 牌号 | 化学成分（质量分数）% | 物理性能 |
| 不小于 | 杂质，不大于 | 不小于 |
| F | AL | Na | SiO2 | Fe2O3 | SO42- | P2O5 | 烧减量 | 松装密度g/cm3 |
| AF-O | 61 | 31.5 | 0.3 | 0.10 | 0.06 | 0.1 | 0.03 | 0.5 | 1.5 |
| AF-1 | 60 | 31.0 | 0.4 | 0.32 | 0.10 | 0.6 | 0.04 | 1.0 | 1.3 |