| 材料代号 | 最高使用温度（℃） | 体积密度g/cm3 | 抗压强度MPa | 线收缩率% | 导热系数≤W/（m·K） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 200℃ | 400℃ | 600℃ | 800℃ | 1000℃ | 1200℃ |
| 3-4 | ≥1250 | ≤0.75 | ≥1 | (1300℃, 12h)≤1 | 0.2 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | — |