| 牌号 | 化学成分 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合金元素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cu | Si | Mn | Ti | Ni |  | Cr |  |  | B |  | Zr | Sb | Fe |  | Be |  | Al |
| AlCu50 | 48.0～52.0 | － | － | － | － |  | － |  |  | － |  | － | － | － |  | － |  | 余量 |
|  | 杂质元素不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AlCu50 | Cu | Si | Mn | Ti |  | Ni |  | Cr | Zr |  | Fe |  | Zn |  | Mg | Pb | Sn |  |
|  | － | 0.40 | 0.35 | 0.10 |  | 0.20 |  | 0.10 | － |  | 0.45 |  | 0.30 |  | 0.20 | 0.10 | 0.10 |  |