| 牌号 | 化学成分% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合金元素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cu | Si | Mn | Ti | Ni | Cr | B | Zr | Sb | Fe | Be | Al |
| AlZr5 | － | － | － | － | － |  | － | 4.0-6.0 | － | － | － | 余量 |
|  | 杂质 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cu | Si | Mn | Ti | Ni | Cr | Zr | Fe | Zn | Mg | Pb | Sn |
|  | － | 0.2 | 0.1 | － | － | － | － | 0.3 | 0.1 |  | 0.1 | － |