| 牌号 | 牌号 | 化学成分（质量分数）% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 镁不 小于 | Fe | Si | Ni | Cu | Al | Cl | Mn | 杂质 总和 |
| 一级 | Mg99.95 | 99.95 | 0.02 | 0.01 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.015 | 0.05 |
| 二级 | Mg99.90 | 99.90 | 0.04 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.03 | 0.10 |
| 三级 | Mg99.80 | 99.80 | 0.05 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.06 | 0.20 |
| 注：1. 一、二级镁中含钠不大于0.01%，含钾不大于0.005%；三级镁中含钠不大于0.02%，含钾不大于0.005%。 2. 镁的含量以100.00%减规定杂质总和来决定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |