| 牌号 | 化学成分（质量分数），% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn不 小于 | 杂质，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | Al | As | Sb | 总和 |
| Zn99.995 | 99.995 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | － | － | － | 0.005 |
| Zn99.99 | 99.99 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | － | － | － | 0.010 |
| Zn99.95 | 99.95 | 0.020 | 0.02 | 0.010 | 0.002 | 0.001 | － | － | － | 0.050 |