| 品号 | 代号 | # 化学成分 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 铜＋银 | # 杂质含量 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | As | Sb | Bi | Fe | Pb | Sn | Ni | Zn | S | P | 总和 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 99.95 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0025 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.0025 | 0.001 | 0.05 |